ПАМЯТКА  ПОТРЕБИТЕЛЮ БЕТОНА (БСГ)

# ОТБОР ПРОБ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И  ХРАНЕНИЕ  ОБРАЗЦОВ БЕТОНА

# ПРИ  ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ   КЛАССА  ПОСТАВЛЯЕМОГО  БЕТОНА

Входной контроль производится с целью контроля качества готовой бетонной смеси (БСГ, бетона),  поставляемого с  завода-изготовителя  на  стройплощадку и проверяется, на соответствие  ”Документу о качестве” (паспорту)  на данную  партию.

Партией  считается бетон, с одинаковыми характеристиками поставленный в течение одних  суток  от одного завода.

Проба должна быть взята из одной выборочной машины (обычно из первой) одной партии и из других машин, где при визуальном  наблюдении качество бетона вызывает сомнение.

Во время отбора составляется ”Акт отбора проб”. Желательно, чтобы при подписании его участвовала независимая сторона.

- Форма, размеры и число образцов

1.1. Форма и номинальные размеры образцов дляопределения прочности бетона должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

|  | Форма образца | Размеры образца, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Куб | Длина ребра: 100; 150; 200; 300 |
|  | Цилиндр | Диаметр d: 100; 150; 200; 300 (Высота h, равная 2d) |

1.2. Размеры образцов в зависимости от наибольшей номинальной крупности заполнителя в пробе бетонной смеси должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Наибольший номинальный размер зерна заполнителя | Наименьший размер образца (ребра куба, диаметра и высоты цилиндра) | Наибольший номинальный размер зерна заполнителя | Наименьший размер образца (ребра куба, диаметра и высоты цилиндра) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 и менее | 100 | 70 | 200 |
| 40 | 150 | 100 | 300 |

Примечания: 1. Для испытания конструкционно-теплоизоляционного и теплоизоляционного бетонов класса В5 (М75) и менее на пористых заполнителях (независимо от наибольшей крупности заполнителя) следует применять образцы с наименьшим размером 150 мм.

2. При изготовлении образцов из бетонной смеси должны быть удалены отдельные зерна крупного заполнителя, размер которых превышает более чем в 1,5 раза наибольший номинальный размер заполнителя, указанный в табл. 3, а также все зерна заполнителя размером более 100 мм.

3. При изготовлении образцов с минимальным размером 70 мм максимальная крупность заполнителя не должна превышать 20 мм.

1.3. Образцы изготавливают и испытывают сериями.

Число образцов в серии (кроме ячеистого бетона) принимают по табл. 3 в зависимости от среднего внутрисерийного коэффициента вариации прочности бетона . Для ячеистого бетона число образцов в серии принимают равным 3.

Таблица 3

| Внутрисерийный коэффициент вариации | 5 и менее | Более 5 до 8 включ. | Более 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуемое число образцов бетона в серии шт., не менее | 2 | 3* или 4 | 6 |

____________

* При применении форм типа 2ФК принимают четыре образца в серии, а для форм типа 1ФК и 3ФК - три образца.

1.4. Отклонения от плоскостности опорных поверхностей кубов и цилиндров, прилегающих к плитам пресса, не должны превышать 0,1 мм.

1.5. Отклонения от прямолинейности образующей образцов-цилиндров, предназначенных для испытания на раскалывание, не должны превышать 0,1 мм.

1.6. Отклонения от перпендикулярности смежных граней кубов и призм, а также опорных поверхностей и образующих цилиндров, предназначенных для испытания на сжатие, не должны превышать 1 мм.

2. Отбор проб и изготовление образцов

2.1 Объем пробы бетонной смеси должен превышать требуемый для изготовления всех серий контрольных образцов не менее чем в 1,2 раза.

Отобранная проба бетонной смеси должна быть дополнительно вручную перемешана перед формованием образцов.

Бетонные смеси, содержащие воздухововлекающие и газообразующие добавки, а также предварительно разогретые смеси перед формованием образцов дополнительно перемешивать не следует.

2.2. Образцы следует изготавливать в поверенных формах, соответствующих требованиям ГОСТ 22685.

Перед использованием форм их внутренние поверхности должны быть покрыты тонким слоем смазки, не оставляющей пятен на поверхности образцов и не влияющей на свойства поверхностного слоя бетона.

2.3. Укладку и уплотнение бетонной смеси следует производить не позднее, чем через 20 мин после отбора пробы.

2.4. При изготовлении одной или нескольких серий образцов, предназначенных для определения различных характеристик бетона, все образцы следует изготавливать из одной пробы бетонной смеси и уплотнять их в одинаковых условиях. Отклонения между собой значений средней плотности бетона отдельных серий и средней плотности отдельных образцов в каждой серии к моменту их испытания не должны превышать 50 кг/м3.

При несоблюдении этого требования результаты испытаний не учитывают.

2.5. Образцы  формуют следующим образом:

формы заполняют бетонной смесью слоями высотой не более 100 мм. Каждый слой укладывают штыкованием стальным стержнем диаметром 16 мм с закругленным концом. Число нажимов стержня рассчитывают из условия, чтобы один нажим приходился на 10 см2 верхней открытой поверхности образца, штыкование выполняют равномерно по спирали от краев формы к ее середине.

После окончания укладки и уплотнения бетонной смеси в форме верхнюю поверхность образца заглаживают мастерком или пластиной.

2.6. Образцы в цилиндрических формах после заглаживания верхней поверхности закрывают крышками, кладут на боковую сторону и хранят в таком положении до распалубливания.

2.7. Непосредственно после изготовления образцов на них должна быть нанесена маркировка. Маркировка не должна повреждать образец или влиять на результаты испытания.

3.Твердение, хранение и транспортирование.

3.1. Образцы, предназначенные для твердения в нормальных условиях, после изготовления до распалубливания хранят в формах, покрытых влажной тканью или другим материалом, исключающим возможность испарения из них влаги, в помещении с температурой воздуха (20±5)°С.

Образцы распалубливают не ранее чем через 24 ч для бетонов класса в7,5 (М100) и выше, и не ранее чем через 48 ч - для бетонов класса В5 (М75) и ниже, а также для бетонов с добавками, замедляющими их твердение в раннем возрасте.

После распалубливания образцы должны быть помещены в камеру, обеспечивающую у поверхности образцов нормальные условия, т. е. температуру (20±3)°С и относительную влажность воздуха (95±5)%. Образцы укладывают на подкладки так, чтобы расстояние между образцами, а также между образцами и стенками камеры было не менее 5 мм. Площадь контакта образца с подкладками, на которых он установлен, не должна составлять более 30 % площади опорной грани образца. Образцы в камере нормального твердения не должны непосредственно орошаться водой. Допускается хранение образцов под слоем влажных песка, опилок или других систематически увлажняемых гигроскопичных материалов.

Хранение образцов в нормальных условиях осуществляют в аттестованной или аккредитованной уполномоченным органом строительной лаборатории независимой от производителя и потребителя бетона. Образцы доставляют в лабораторию с  ”Актом отбора проб”.

3.2. При транспортировании образцов бетона необходимо предохранять их от повреждений, изменения влажности и замораживания.

Прочность бетона образцов к началу их  транспортирования должна быть не менее 2 МПа.

4.Результаты контроля.

4.1. Специализированная лаборатория выдает официальные протоколы испытаний бетона через 3,7,14 и 28 суток в зависимости от требований потребителя и количества предоставленных образцов. Основным показателем является предел прочности при сжатии бетона через 28 суток нормального хранения,  по которому определяют класс бетона и сравнивают его с  указанным в  ”Документе о качестве”  от завода-изготовителя.